Herkulit top 100

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Сухая, порошкообразная, цементная, огнеупорная смесь, содержащая синтетический наполнитель на основе спекшихся сплавов, специальные цементы и совместимые с ними химические добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТОЙКОСТЬ К АБРАЗИИ..........cl. AR 0.5 (ČSN-EN 13 813) 0,05 мм в соответствии с СТО 71

до -- см3 / 50 см2 на диске Бэме (ДИН 52 108)

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ........ мин. 83 МПа после 28 дней по ОН 701

ПРОЧНОСТЬ  НА РАСТЯЖЕНИЕ …….10 МПа после 28 дней.

УПАКОВКА

Herkulit top 100 поставляется в 25 кг упаковках с полиэтиленовой прокладкой.

РАСХОД Herkulit top 100...........................5 кг / м2

ЦВЕТ

Кроме естественного оттенка (серый), поставляется в цветах:

белый, светло-серый, серый, красный, жёлтый, зелёный, голубой, бежевый, чёрный.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев со дня экспедиции в оригинальных закрытых

упаковках. Защищать от мороза и от влаги.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал содержит цемент, поэтому необходимо при работе

пользоваться защитными рукавицами и очками. Дальнейшие

инструкции находятся в особом документе о технике

безопасности при работе с материалом и на упаковке продукта

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА
Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе со смесью использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Избегайте попадания продукта в глаза и длительного контакта с кожей. В случае контакта — тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.