Uni top 100

ОПИСАНИЕ   МАТЕРИАЛА

Сухая смесь на основе гидравлических вяжущих с добавлением минеральных заполнителей для поверхностного упрочения бетонных полов.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход смеси зависит от механических воздействий на пол.

Натуральный:

- средняя нагрузка 3…5 кг/м²

- большой нагрузки 5…8 кг/ м².

Цветной:

- средняя нагрузка 5…6 кг/м²

- большой нагрузки 6…8 кг/ м².

Выдерживание

В течение первых 28 суток температура основания и окружающего воздуха должна быть не менее +5°С. При температуре выше +30°С (и) или относительной влажности воздуха менее 60%, а также при наличии ветра (сквозняков), предотвращать чрезмерную потерю влаги бетонной плитой (накрывая её, например, полиэтиленовой плёнкой). Проектные нагрузки возможны не ранее, чем через 28 суток.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Тщательно промойте рабочие инструменты водой до того, как цементный материал отвердеет на лопастях, в затирочной машине и т.д.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

UNI TOP 100 упакован во влагонепроницаемые мешки по 25 кг. Не используйте смесь из поврежденных мешков. Сухая смесь должна храниться в упаковке изготовителя, в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. 
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе со смесью использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Избегайте попадания продукта в глаза и длительного контакта с кожей. В случае контакта — тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.

# Text boxes

| Агрегатное состояние | сыпучая однородная смесь без комков и посторонних включений |
| --- | --- |
| Заполнитель | кварц |
| Цвет | натуральный, св. серый, терракотовый, зеленый |
| Прочность, не менее, МПа | 60,0 |
| Истираемость, (по Бёме), г/см² | ок. 0,2 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F 200 |
| Механические воздействия | весьма значительные по СНиП 2.03.13 |
| Температура эксплуатации | от -40ºС до +100ºС |
| Допустимое кратковременное воздействие температуры | ниже -40С до +60С |
| Агрессивность среды эксплуатации | неагрессивная и слабоагрессивная по СНиП 2.03.11 |
| Интенсивность воздействия жидкостей | большая по СНиП 2.03.13 |