UNI TOP 300

Сухая смесь для упрочнения поверхности с транспортной нагрузкой от легкой до умеренной

ОПИСАНИЕ

UNI TOP 300 - готовый к употреблению материал в виде сухой смеси на основе гидравлических вяжущих веществ и минеральных заполнителей, предназначенный для повышения прочности бетонных полов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Упрочнение поверхности изготавливаемых (новых) бетонных полов в общественных, торговых и промышленных зданиях: подвалы, механические цеха, складские помещения, коридоры.

- Упрочнение поверхности, изготавливаемых бетонных покрытий на стоянках автотранспорта, гаражах, грузовых платформах, тротуарах.

- Упрочнение поверхности эксплуатируемых (старых) бетонных полов и покрытий на перечисленных выше объектах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пол, обработанный материалом UNI TOP 300, по износостойкости превосходит тяжелый бетон класса В35 в 2 - 4 раза.

- Упрочненный слой составляет единое целое с бетонным основанием и полностью исключает его отслоение в процессе эксплуатации.

- Нет необходимости в устройства выравнивающего слоя.

- Широкий выбор цветовой гаммы покрытия,  которые не теряют первоначальной яркости в процессе эксплуатации.

- Поверхность бетона, обработанная материалом UNI TOP 300, становится более стойкой к маслам, а также циклам замораживания / оттаивания.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Полы, где условия эксплуатации требуют применения более износостойкого или более ударопрочного покрытия.

- Полы, подвергающиеся воздействию кислот, солей или других веществ агрессивно воздействующих на бетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Агрегатное состояние | порошок, готовый к употреблению |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие через 28 суток | 75 - 80 МПа |
| Модуль упругости через 28 суток | 29 500 МПа |
| Износостойкость (Беме) | 6 - 8 г/см³/ 50 см²/ 2-й класс |
| Стойкость к ударам (ЛА) | 45 - 50% потеря в весе |
| Химическая стойкость | от средней до низкой степени |
| Обработка средством последующему уходу | требуется |
| Заполнение швов | рекомендуется |
| Нормы расхода смеси UNI TOP 300 Расход смеси зависит от технических условий, нагрузки, действующей на пол и составляет: для легкой и средней нагрузки | 3 - 5 кг/м² |
| для средней и большой нагрузки | 5 - 8 кг/м² |
| для цветных поверхностей, особенно для светлых тонов, минимальный расход | 6 - 8 кг/м² |

ОЧИСТКА  ИНСТРУМЕНТОВ

Тщательно промойте рабочие инструменты водой до того, как  материал отвердеет на лопастях затирочной машины и инструменте.

При работе с материалом UNI TOP 300 необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией.

Материал нельзя наносить на бетон, содержащий хлористый кальций или основной компонент, содержащий соль или соленую воду, а также на бетон, содержащий более 3 % вовлеченного воздуха

Продукт содержит цемент, который может вызвать раздражение, поэтому следует избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. При соприкосновении со слизистой оболочкой  глаза, необходимо немедленно тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Хранить в недоступном для детей месте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом UNI TOP 300  необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией.

Материал нельзя наносить на бетон, содержащий хлористый кальций или основной компонент, содержащий соль или соленую воду, а также на бетон, содержащий более 3 % вовлеченного воздуха

Продукт содержит цемент, который может вызвать раздражение, поэтому следует избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. При соприкосновении со слизистой оболочкой глаза, необходимо немедленно тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Хранить в недоступном для детей месте.