UNI TOP 450

Сухая смесь на основе корунда, предназначенная для упрочнения поверхности бетонных полов с требованиями высокой стойкости к истиранию, ударным воздействиям и отсутствию пятен и ржавчины на поверхности.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

UNI TOP 450 - готовая к применению сухая упрочняющая смесь на основе высокоактивного портландцемента и специально подобранных корундовых  заполнителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Упрочнение поверхности изготавливаемых (новых) бетонных полов в промышленных зданиях: производственные здания с электронным оборудованием, механические цеха, складские помещения

- Упрочнение поверхности изготавливаемых бетонных покрытий на стоянках автотранспорта, гаражах, грузовых платформах, тротуарах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пол, упрочненный UNI TOP 450, по износостойкости превосходит  тяжелый бетон класса В35 в 4 - 5 раз. Это обеспечивает практически полную беспыльность покрытия и увеличивает срок службы пола.

- Поверхность пола, обработанная материалом UNI TOP 450, становится очень плотной, что повышает непроницаемость бетона для воды и агрессивных веществ, качественно улучшая морозостойкость и стойкость к маслам и другим ГСМ.

- Упрочненный слой однороден с бетонным основанием и составляет с ним единое целое, что исключает его отслоение в процессе эксплуатации.

- Получение готового к эксплуатации покрытия происходит за один технологический цикл. Это снижает затраты, сокращает сроки проведения работ и позволяет раньше начать эксплуатацию помещения.

- Широкий выбор цветовой гаммы покрытий, которые не теряют первоначальной яркости в процессе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 85 - 90 МПа |
| Стойкость к истиранию: |  |
| Метод Bоhme - DIN-EN 13892-3:2004 | 3,5 - 4,0 см3/50 см2 |
| Метод Bоhme - ГОСТ 13087-81 | 0,20 г/см2 |
| Заполнитель | корунд |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 4,0мм |
| Интенсивность механический воздействий | весьма значительная по СНиП 2.03.13 |
| Интенсивность воздействия жидкостей | большая по СНиП 2.03.13 |
| Агрессивность среды эксплуатации | неагрессивная и слабоагрессивная по СНиП 2.03.11 |
| Температура эксплуатации | от - 40°С до 100°С |
| Расход: - для легкой и средней нагрузки - для средней и большой нагрузки - для цветных поверхностей, особенно для светлых тонов | 5 - 6 кг/м2 7 - 8 кг/м2 8 - 10 кг/м2 |

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Полы, где условия эксплуатации требуют применения более ударопрочного покрытия.

- Полы, подвергающиеся воздействию кислот, солей или других веществ, агрессивно воздействующих на бетон.

- Полы с высокими требованиями по декоративности и гигиеничности.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Свежий материал удаляется с помощью воды. Затвердевший материал может быть удален только механическим способом.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной упаковке (влагостойкие мешки по 25 кг.) 18 месяцев. Не использовать материал из открытых или поврежденных мешков.

Хранить материал в сухом закрытом помещении, защищать от воздействия влаги и не допускать замораживания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал нельзя наносить на бетон, содержащий хлористый кальций или основной компонент, содержащий соль или соленую воду, а также на бетон, содержащий более 3% вовлеченного воздуха

При работе со смесью использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Избегайте попадания продукта в глаза и длительного контакта с кожей. В случае контакта — тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.