Universum Компаунд Э 01

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентная эпоксидная саморастекающаяся цветная композиция для устройства наливных полов. Материал образует жесткое химически стойкое покрытие. Обладает повышенной ударопрочностью и светостойкостью по сравнению с традиционными эпоксидными материалами для наливных полов. Для отверждения используются безопасные высокомолекулярные аминные отвердители, обеспечивающие повышенную светостойкость. Срок службы покрытия (1 мм) при интенсивном износе (коридоры учреждений, гостиниц, кухни, школьные классы) – не менее 15 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Соотношение компонентов А : Б, по массе | 7,75 : 1 |
| --- | --- |
| Плотность смеси А + Б, кг/л | 1.6 |
| Время использования при 20 0С, минуты | 40 |
| Время отверждения при 20 0С: |
| - можно ходить, часы | 24 |
| - полная механическая нагрузка, сутки | 3 -5 |
| - химическая нагрузка, сутки | 14 |

| Основание | Грунтовки |
| --- | --- |
| качественный бетон | Universum Грунтовка П 01 |
| сильно впитывающий бетон | Universum Грунтовка П 03 |
| сталь | Антикоррозионные грунтовки Universum Грунтовка П 10 -14 |

Загрунтованное основание должно блестеть и не впитывать жидкость. Материал наносят не позднее, чем через 24 часа после грунтования.

Получение бездефектного покрытия возможно только при полном заполнении  пор основания.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

1.6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, допустимая толщина нанесения – 0.8 - 8 мм.

Рекомендуемая толщина - 1,5 мм, расход – 2.4 кг/м2.

УПАКОВКА

Комплектная упаковка - 28 кг (комплект из двух пластиковых  ведер).

ХРАНЕНИЕ

В сухом прохладном месте при температуре выше 00С. Срок хранения в ненарушенной  заводской упаковке - 6 месяцев.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

- необходимо предохранять материал и нанесенное покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги

- в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия, при этом не происходит ухудшения его эксплутационных и защитных свойств.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- материал содержит амины

- при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

- при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом