Universum Компаунд П 01 Стандарт

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентная эластичная саморастекающаяся цветная полиуретановая композиции для устройства наливных полов. Материал не содержит органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Основания грунтуют, используя грунтовки

| Основание | Грунтовки |
| --- | --- |
| качественный бетон | Universum Грунтовка П 01 |
| сильно впитывающий бетон | Universum Грунтовка П 03 |

Загрунтованное основание должно блестеть и не впитывать жидкость. Материал наносят не позднее, чем через 24 часа после грунтования.

Получение бездефектного покрытия возможно только при полном заполнении пор основания.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

При температуре не ниже + 50С и относительной влажности не более 80 %. Не допускается наличие сквозняков.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, допустимая толщина нанесения - 0,8 - 8 мм.             Рекомендуемая толщина - 1,5 мм, расход – 2,4 кг/м2.

УПАКОВКА

Комплектная упаковка - комплект из двух ведер объемом 20 и 4 л – 28 кг.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УКАЗАНИЯ

- компаунд реагирует с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги

- в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия, при этом не происходит ухудшения эксплутационных и защитных свойств покрытия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. Рекомендуется использовать средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

# Text boxes

| Соотношение компонентов А : Б, по массе | 6,1 : 1 |
| --- | --- |
| Плотность смеси А + Б, кг/л | 1,6 |
| Время использования при 20 0С, минуты | 30 |
| Время отверждения при 20 0С: |
| - можно ходить, часы | 24 |
| - полная механическая нагрузка, сутки | 3 -5 |
| - химическая нагрузка, сутки | 14 |
| Прочность на разрыв, Н/мм 2 | 11 |
| Удлинение при разрыве. % | 70 |
| Истираемость, кг песка на 1 мкм слоя покрытия | 3,5 |
| Объемное удельное сопротивление RV , Ом.м | 1012 |