Universum Компаунд Э 02 Аква

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентная эпоксидная саморастекающаяся цветная композиция для устройства наливных полов с повышенной паропроницаемостью и матовой поверхностью.

Материал образует жесткое химически стойкое покрытие с высокой ударопрочностью и обладает более высокой прочностью на сжатие по сравнению с материалами Universum  Компаунд П.

Благодаря повышенной паропроницаемости материал можно наносить на свежие стяжки и бетоны, а также основания с плохой гидроизоляцией.

Материал не содержит органических растворителей и пластификаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Основа материала | двухкомпонентная водоэмульсионная эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Соотношение компонентов А : Б, по массе | 9,5 : 1 |
| Плотность смеси А + Б, кг/л | 2,0 |
| Время использования при 20 0С, минуты | 40 |
| Время отверждения при 20 0С: |
| - можно ходить, часы | 24 |
| - полная механическая нагрузка, сутки | 3 -5 |
| - химическая нагрузка, сутки | 14 |

Внимание! Цвета материала Universum Компаунд Э 02 Аква оптически отличаются от цветов материалов Universum Компаунд П и Э 01.

РАСХОД

2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, допустимая толщина нанесения - 0,8 - 8 мм.

Рекомендуемая толщина - 1,5 мм, расход - 3 кг/м2.

УПАКОВКА

Комплектная упаковка - 20 кг (комплект из двух пластиковых  ведер).

ВНИМАНИЕ! При перемешивании материала недопустим разогрев более 35 0С, который может привести к увеличению вязкости системы.

ХРАНЕНИЕ

В сухом прохладном месте при температуре выше 5 до 250С. Срок хранения в ненарушенной  заводской упаковке - 6 месяцев. При хранении и транспортировке материала недопустим нагрев материала более 35 0С.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

- необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги

- в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия, при этом не происходит ухудшения его эксплутационных и защитных свойств.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- материал содержит амины

- при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

- при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом.