Universum Связующее Э 03

Универсальная эпоксидная смола для грунтования, ремонта и выравнивания

ОПИСАНИЕ

Не содержащая растворителей низковязкая двухкомпонентная эпоксидная смола, отверждающаяся в условиях повышенной влажности и низких температурах (до 0 0С).

ПРИМЕНЕНИЕ

- в качестве грунтовки и составы для повышения адгезии для эпоксидных и эпоксидно-полиуретановых полов

- в качестве связующего для ремонтных составов, стяжек и полимербетонных покрытий в качестве клея для склеивания старого и нового бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Цвет | темно-коричневый |
| --- | --- |
| Пропорции смешивания, массовые части | А : В = 2 : 1 |
| Плотность, кг/л |  |
| смеси компонентов (А + Б) | прибл. 1,1 |
| смеси компонентов А + Б + С (наполнитель) | прибл. 2 – 2,2 |
| Пропорции смешения при использовании |
| в качестве грунтовки. массовые части | А : Б = 2,03 : 1 |
| в качестве ремонтного состава и выравнивающего раствора, массовые части |
| Соотношение полимер: наполнитель | 1 : 7 | 1 : 10 |
| компонент А ( смола) | 2 | 2 |
| компонент Б (отвердитель) | 1 | 1 |
| компонент С (наполнитель) | 21 | 30 |
| Твердость по Шору Д | через 7 суток | 83 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее |  |  |
| компоненты А + Б | через 7 суток | 45 |
| компоненты А + Б + С | через 7 суток | 55 |
| Прочность на изгиб, МПа, не менее |  | 30 |
| компоненты А + Б | 7 суток |  |
| компоненты А + Б + С | 7 суток | 25 |
| Время жизни, мин | Температура, С0 | 10 | 20 | 30 |
|  | Время, мин | 40 | 30 | 20 |
| Интервал нанесения последующих слоев | Температура, С0 | 10 | 20 | 30 |
|  | Время, часы |  |  |  |
| Набор прочности, часы/ сутки | Температура, С0 | 10 | 20 | 30 |
|  | можно ходить | 24 | 12 | 10 |
|  | легкая нагрузка. часы | 48 | 24 | 20 |
|  | полная нагрузка, сутки | 7 | 5 | 4 |

Минимальная температура нанесения 0 ºС, максимальная температура нанесения +30ºС. Максимальная относительна влажность воздуха 95%.

ВНИМАНИЕ! Не допустимо выпадение росы.

Инструмент очищается растворителем Universum Сольвент 01 немедленно после использования (не дожидаясь схватывания материала).

Комплектная упаковка по 10 кг.

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

- во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция

- нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

- материал может вызвать раздражение кожи. Надевайте защитную одежду и очки. Для защиты кожи используйте защитные кремы.

- при попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.