Universum Компаунд П 03 Хард

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентная саморастекающаяся полиуретановая композиция для устройства

напольных покрытий с повышенной жесткостью и износостойкостью. Материал не содержит органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Соотношение компонентов А : Б, по массе | 4,13 : 1 |
| --- | --- |
| Плотность материала, кг/л | 1,6 |
| Время использования при 20 ºС , мин. | 40 |
| Время отверждения при 20 ºС и относительной влажности воздуха 75 % - можно ходить, нанесение финишных слоев, часы - полная механическая нагрузка, сутки - химическая нагрузка, сутки | 24 5 14 |
| Свойства отвержденного покрытия |
| Внешний вид | глянцевая поверхность заданного цвета (по карте цветов) без посторонних включений |
| Прочность на разрыв, Н/мм 2 | 12 |
| Удлинение при разрыве. % | 35 |
| Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг | 47 |
| Блеск, % | 55 |

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуемые условия нанесения:

- Температура нанесения, ºС; от +12 до +25

- Относительная влажность воздуха, % до 80

- Недопустимо выпадение росы.

РАСХОД МАТЕРИАЛА 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, допустимая

толщина нанесения - 0,8÷8 мм. Рекомендуемая толщина - 1,5 мм, расход – 2,4 кг/м2

УПАКОВКА

Комплектная упаковка - комплект из двух ведер объемом 20 и 4 л – 28 кг.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УКАЗАНИЯ

- компаунд реагирует с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги

- в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия, при этом не происходит ухудшения эксплутационных и защитных свойств покрытия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. Рекомендуется использовать средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.