ПАНБЕКС Ф2

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Сухая, порошкообразная, цементная, огнеупорная смесь, содержащая синтетический наполнитель на основе спекшихся сплавов, специальные цементы и совместимые с ними химические добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТОЙКОСТЬ К АБРАЗИИ..........cl. AR 0.5 (ČSN-EN 13 813) 0,04 мм в соответствии с СТО 71

до 4,5 см3 / 50 см2 на диске Бэме (ДИН 52 108)

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ........ мин. 70 МПа после 28 дней по ОН 701

ПЛОТНОСТЬ

2 200 до 2 250 кг/м3 в готовом виде после 28 дней

УПАКОВКА

ПАНБЕКС Ф2 поставляется в 25 кг упаковках

с полиэтиленовой прокладкой. ПАНБЕКСИЛ – в емкостях 15

литров, или 200 л бочках.

РАСХОД

ПАНБЕКС Ф2..................................................5 м2 / 25 кг (5 кг / м2)

соответственно 8 м2 / 25 кг (3 кг / м2)

ПАНБЕКСИЛ...................................................... 75 до 150 м2 /15 л

ЦВЕТ

Кроме естественного оттенка (серый), поставляется в цветах:

зеленый, красный, сливовый, светло – серый и черный.

Нестандартные оттенки - на заказ.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев со дня экспедиции в оригинальных закрытых

упаковках. Защищать от мороза и от влаги.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал содержит цемент, поэтому необходимо при работе

пользоваться защитными рукавицами и очками. Дальнейшие

инструкции находятся в особом документе о технике

безопасности при работе с материалом и на упаковке продукта

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА
Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе со смесью использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Избегайте попадания продукта в глаза и длительного контакта с кожей. В случае контакта — тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.