##### Universum Пропитка П 01

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Универсальная однокомпонентная полиуретановая пропитка.

Отверждается влагой воздуха.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется самостоятельно для повышения износостойкости и поверхностной твердости бетонного пола и стяжек, а также для упрочнения основания перед нанесением полимерных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- упрочнение пористого цементного камня

- связывание пыли и повышение износостойкости

- универсальность и простота нанесения

- высокая проникающая способность

- быстрое отверждение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Внешний вид | низковязкая светло-коричневая жидкость |
| --- | --- |
| Плотность, кг/л | 0,9 |
| Содержание нелетучих веществ, масс. % | 30 |
| Время отверждения при 200С и 70 % влажности воздуха: |
| Можно ходить, часы | 12 |
| Нанесение других покрытий, не раньше, часы | 6 |
| Нанесение других покрытий, не позже, часы | 24 |
| Полная механическая нагрузка, часы | 24 |

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровное, прочное (марка бетона не ниже М250). Поверхность должна быть чистая, ровная, сухая (максимальная влажность 4%) и не содержать снижающих адгезию веществ: пыли, жиров, масел, кремнийорганических жидкостей.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Недопустимо нанесение пропитки на цементное молочко, т.к. оно препятствует проникновению материала в основание.

НАНЕСЕНИЕ

Пропитку наносят кистью, меховым валиком или разливом с последующим распределением материала резиновой шваброй. Не допускается образования луж материала на поверхности. При неравномерном впитывании пропитки рекомендуется нанести еще один слой.

Неотвержденный материал смывать сольвентом или растворителем Universum Сольвент 01. Отвержденный материал удаляется только механически.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход - 100 - 500 г/м 2 в зависимости от поглощающей способности основания. При высокой поглощающей способности основания рекомендуется наносить в два слоя.

УПАКОВКА

Герметичные металлические ведра объемом 20 л содержат 17 кг

Металлические бочки объемом 216 л - 190 кг.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. Рекомендуется использовать средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.