##### Universum Лак П 01, 02

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый светостойкий защитный лак для декоративной отделки и защиты полимерных покрытий от износа.

Выпускается в двух вариантах:

Universum  Лак П 01 - глянцевый  и  Universum  Лак П 02 – матовый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

ВНИМАНИЕ!

Лак быстро выбрасывает растворитель, поэтому через 10 -15 минут после нанесения лака запрещается проводить какие-либо манипуляции с нанесенным лаком до его отверждения.

Матовый эффект поверхности полностью проявляется через 48 -72 часа в зависимости от температуры.

ВНИМАНИЕ!

- лак обладает специфическими реологическими свойствами и требует тщательного распределения по поверхности и недопустимо наличие непрокрашенных участков

- особенно тщательно следует наносить матовый лак, т.к. степень блеска лака сильно зависит от толщины его слоя.

Неотвержденный материал смывать сольвентом или растворителем Universum Сольвент  01.  Отвержденный материал удаляется только механически.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

При нанесении на полимерные поверхности: глянцевый лак Universum Лак П 01 80 - 100 г/м 2 при однослойном покрытии.  Рекомендуется наносить два слоя для увеличения срока службы.

Матовый лак Universum Лак П 02 – 80 г/м 2 и наносить в 1 слой, при необходимости можно наносить второй слой.

При нанесении на каменные и другие минеральные поверхности расход определяется свойствами поверхности.

УПАКОВКА

Комплектная упаковка  -  10 кг (комплект из двух металлических ведер).

ХРАНЕНИЕ

В сухом прохладном месте при температуре от 0 0С до 25 0С. Срок хранения в ненарушенной  заводской  упаковке - 6 месяцев.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УКАЗАНИЯ

- компоненты лака реагируют с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие до его отверждения от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги.

- материал имеет ограниченное время использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. Рекомендуется использовать средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

# Text boxes

| Universum Лак | П 01 | П 02 |
| --- | --- | --- |
| Параметры | глянцевый | матовый |
| Блеск по ГОСТ 896-69, % | 65 | 20 |
| Соотношение компонентов А : Б по массе | 2,63 : 1 | 4,23 : 1 |
| Время использования при 23 0С | 1 час |
| Истираемость по ГОСТ 20811, кг песка на 1 мкм слоя покрытия | 4,5 | 4,5 |
| Время отверждения при 23 0С и 70 % влажности воздуха: |  |
| - от пыли, часы | 1 - 2 |
| - можно ходить, часы | 5 - 6 |
| - полное отверждение, сутки | 3 - 5 |