Universum Пропитка А 02 Кюринг

Средство для ухода за бетоном и бетонными полами, полами, упрочненными сухими топпингами естественного цвета

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Universum Пропитка А 02 является однокомпонентным средством по уходу за бетоном. Пропитка образует водонепроницаемую пленку, обеспечивающую полную гидратацию бетона. Она может применяться для большинства бетонных полов, а также поверхностных упрочнителей бетона (топингов) любого цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид: | Слабо опалесцирующая бесцветная низковязкая жидкость |
| --- | --- |
| Плотность, кг/л | 0,91 |
| Содержание нелетучих веществ, % масс. | 12±1 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20С, с | 12÷14 |
| Время высыхания при 20 ºС и отн. влажности воздуха 75% до степени 3, не более, час | 2 |
| Время отверждения при 20 ºС и относительной влажности воздуха 75 % |
| — можно ходить, часы | 12 |

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия нанесения

Минимальная температура нанесения                                     +5ºС;

Максимальная температура нанесения                                  +30ºС.

Продолжительность высыхания пленки Universum Пропитка А 02 Кюринг в зависимости от расхода составляет от 0,5 до 2 часов при 25ºС.

РАСХОД

Расход Universum Пропитка А 02 Кюринг зависит от структуры и пористости поверхности и составляет по топингу — 80÷150 г/м2, по бетону — 100÷350 г/м2.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 18 кг, металлические бочки по 180 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок годности материала Universum Пропитка А 02 Кюринг — 18 месяцев в закрытой неповрежденной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте и местах, защищенных от огня.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.